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摘  要（小5黑）：本文使用坩埚下降法制备了Φ7 mm的未掺杂Cs2HfCl6与Cs2HfCl6∶0.2%Tl（摩尔分数）单晶，对晶体样品进行了物相、杂质含量、光学和闪烁性能的研究。该晶体属于立方晶系，空间群为Fm3m。在荧光和X射线激发下，未掺杂Cs2HfCl6晶体的发光主峰皆为380 nm，对应于自陷激子发光。Cs2HfCl6∶0.2%Tl晶体在荧光和X射线激发下，发射光谱中除了存在380 nm处的自陷激子发光，也存在505 nm处Tl+的sp-s2跃迁发光。Cs2HfCl6和Cs2HfCl6∶0.2%Tl晶体的光输出分别为37 000和36 500 photons/MeV，在662 keV处的能量分辨率皆为3.5%。在137Cs源激发下，Cs2HfCl6晶体的闪烁衰减时间为0.37、4.27和12.52 μs（同一物理量数值并列出现，只在最后一个加单位），Cs2HfCl6∶0.2%Tl晶体的闪烁衰减时间为0.33、4.09和10.42 μs。
（小5书宋，单倍行距，包括研究目的、方法、主要结果和结论等，篇幅300~500字）
关键词: Cs2HfCl6∶Tl；自陷激子发光；sp-s2跃迁；闪烁晶体；坩埚下降法；能量分辨率
（关键词6～8个，应能准确反映文章主要内容，按照重要性顺序排列）
中图分类号：O734（可参考网站https://ztflh.xhma.com/，准确书写本文所属学科分类号）
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（英文单位名称一般从小到大中英文对照书写，小5号Times New Roman)
Abstract:（5号，Times New Roman，单倍行距）The Φ7 mm undoped Cs2HfCl6 and Cs2HfCl6∶0.2%Tl (mole fraction) single crystals were grown by the Vertical Bridgman method. The phase, impurities concentrations, luminescence and scintillation properties of crystal samples were studied. Both crystals belong to the cubic crystal structure and the space group of Fm3m. When excited by ultraviolet light and X-ray, both crystals exhibit an emission peak at 380 nm originated from self trapped excitons emission, and Cs2HfCl6∶0.2%Tl crystal exhibits an extra Tl+ sp-s2 transition induced emission at 505 nm. Cs2HfCl6 and Cs2HfCl6∶0.2%Tl possess high light yields of 37 000 and 36 500 photons/MeV respectively and both have excellent energy resolutions of 3.5% at 662 keV under excitation of 137Cs source. The scintillation decay time of undoped Cs2HfCl6 is comprised of 0.37, 4.27 and 12.52 μs. The scintillation decay time of Cs2HfCl6∶0.2%Tl is comprised of 0.33, 4.09 and 10.42 μs.
（英文摘要300字以上，尽量使用被动语态，对实验过程描述采用过去时，对结论描述采用一般现在时，可在中文摘要基础上扩充，但一定要涵盖中文摘要内容，注意数据等信息与中文摘要及正文保持一致）
Key words: Cs2HfCl6∶Tl; self trapped exciton emission; sp-s2 transition; scintillation crystal; Bridgman method; energy resolution（关键词用单数形式）
0 引   言（一级标题，4号，中文仿宋、英文Times New Roman字体）
  （正文，5号，中文宋体、英文Times New Roman字体，单倍行距）

近年来，随着核医学成像、国土安全以及高能物理等领域对于核辐射探测器性能要求的日益提高，作为探测器核心的闪烁晶体也在不断发展[1-3]（参考文献标注：序号用数字加方括号表示（如：[1]、[2]、……），标于右上角，按在正文中出现的先后排序）。高性能辐射探测谱仪要求闪烁晶体拥有高密度、高光输出、高能量分辨率和快衰减时间等性质。到目前为止，最具有代表性的高性能γ能谱探测闪烁晶体是LaBr3∶Ce和SrI2∶Eu。这两种闪烁晶体都有非常优异的光输出(>60 000 photons/MeV)和能量分辨率(<3%@662 keV)等性质[4-5]。然而这两种晶体的强潮解性和晶体结构对称度较低所造成的各向异性，严重影响着这些晶体材料的生长和加工，大大提高了使用成本。不仅如此，由于掺杂离子带来的自吸收和发光不均匀性也使这些晶体的闪烁性能随着尺寸的增加而明显劣化。因此，开发一种潮解性弱、结构对称性高、本征发光、无自吸收且同时有着优异闪烁性能的卤化物闪烁晶体成为国际闪烁晶体领域追逐的目标。
（通过简洁的研究背景介绍引出论文的研究主题）
美国Fisk大学的Burger教授在2015年发现的Cs2HfCl6(CHC)（通用词英文简称：在正文中首次出现时需有中英文全称，格式：中文全称（英文全称，英文简称），如：化学气相沉积（chemical vapor deposition, CVD））单晶正是一种有着以上诸多优异特性的闪烁晶体[6]。CHC有着较高的相对原子序数(Zeff=58)和密度(ρ=3.86 g/cm3)，对射线的阻止能量强。CHC属于立方晶系，对称度高，同时潮解性微弱，易于生长和加工。由于这种材料的发光机理为自陷激子发光，拥有较大的斯托克斯频移(约2.5 eV)，所以具有高发光效率和弱自吸收的优点。同时，CHC晶体闪烁性能优异，光输出达到54 000 photons/MeV，能量分辨率为3.3%@662 keV[7-9]。不仅如此，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的Steve Payne博士在基于能量非线性响应曲线的拟合中发现，CHC的理论能量分辨率可以达到1.37%@662 keV，这表明在经过合理的晶体质量和组分优化后，CHC晶体很可能成为首个在662 keV处能量分辨率突破2%的闪烁材料[6]。Tl+是一种常用的闪烁晶体掺杂剂，广泛应用在NaI∶Tl和CsI∶Tl等传统闪烁晶体中。日本东北大学的Saeki为了优化CHC的闪烁性能，生长并研究了Tl+掺杂的CHC晶体，并报道了部分闪烁性能，其光输出为23 700 photons/MeV，明显劣于未掺杂的CHC晶体(27 500 photons/MeV)[10]。然而该研究中使用的HfCl4原料纯度较低(质量分数99.9%)，未经过进一步提纯处理，并且样品光学质量较差。本文使用升华法提纯了HfCl4原料，使用坩埚下降法成功生长了高光学质量的CHC与CHC∶Tl单晶，研究了提纯前后杂质含量与晶体内Tl+的实际含量，并对Tl+掺杂前后CHC晶体的物相、光学性能与闪烁性能进行了系统的表征和分析。
（阐述研究主题领域的国内外研究现状并指出目前存在的问题，引出本文的研究思路和目的。忌空泛，突出新颖性和创新性）
1  实   验（实验部分应介绍原材料或试剂、样品制备方法、性能测试与表征等内容，视情况分节或合并介绍）
1.1 实验原料和制备方法（二级标题，5号，黑体）
（实验原料（试剂）需说明纯度及来源（厂家））
（制备方法需简洁明确，确保他人可重复）
晶体生长使用的原料为HfCl4(纯度99.9%，APL Engineered Materials)、CsCl(纯度99.999%，Sigma Aldrich)和TlBr(纯度99.995%，Sigma Aldrich)。由于市售HfCl4纯度较低，在使用前须经过升华提纯处理，基于HfCl4的高蒸气压与低升华点[11]，升华温度为350~450 ℃，时间为24 h。将准备好的原料以Cs2HfCl6与Cs2HfCl6∶0.2%Tl(摩尔分数)的化学计量比配好，并装到直径为7 mm的石英坩埚中。石英坩埚在使用前经过去离子水清洗，并在真空中烘干12 h以确保坩埚内壁无水分与其他杂质。将装有原料的石英坩埚进行抽真空操作，当坩埚内气压小于10 Pa后进行焊封以保证晶体生长过程处于真空状态。整个装料与封管过程均在充满氩气的手套箱中进行，手套箱内的水氧含量均小于10-7。将封好的装有原料的坩埚置于布里奇曼晶体生长炉内，根据相图，Cs2HfCl6的熔点为820 ℃，因此升温至850 ℃并保温24 h以保证原料充分熔化并反应[12]。将温度降至熔点820 ℃并进行晶体生长，晶体生长速度为0.5 mm/h，结晶界面的温度梯度约为30~35 ℃/cm。在晶体生长结束后以10 ℃/h的速率降温至室温。
1.2 性能测试与表征（包括测试表征方法、测试设备及其型号与厂家、主要参数设置等，如设备过多，篇幅过长，请逐项分段介绍）
原料提纯前后杂质含量与晶体内Tl+含量使用美国安捷伦公司的5100vdv型电杆耦合等离子体发射(ICP-OES)光谱仪进行测试。

粉末X射线衍射(PXRD)图谱使用丹东浩元公司的DX-2800型X射线粉末衍射仪进行测试。使用的靶材为Cu，测试范围2θ为10°~70°，使用的电压和电流分别为40 kV和40 mA。

吸收光谱使用PermkinElmer Lambda 950型紫外-可见-近红外分光光度计进行测试。测试的波长范围为200~800 nm。

荧光激发和发射光谱使用Horiba FluoroMax+型荧光光谱仪进行测试，使用的光源为氙灯。

X射线激发发射光谱测试中使用JF 10型携带式诊断X射线机作为激发光源，并且联立Horiba FluoroMax+型荧光光谱仪进行谱图采集，使用的电压和电流分别为50 kV和5 mA。

137Cs源激发下晶体的多道能谱使用经过量子效率校正的滨松R2059光电倍增管(PMT)和高量子效率的滨松R6231-100 PMT进行测试，分别用于单光子峰法标定绝对光输出和能量分辨率的计算[13]，使用的高压分别为-1 700与-1 000 V，使用的时间门宽均为10 μs以尽可能收集闪烁光。

闪烁衰减时间曲线使用滨松R6231-100PMT与Tektronix DPO 5104数字荧光示波器测试，使用的电压为-1 000 V。
2 结果与讨论

2.1 物相分析

生长得到的晶体与加工后的样品如图1所示。图1(a)、(b)分别为未掺杂的CHC与CHC∶Tl的晶锭和加工后的样品照片。晶体的直径为7 mm，切割并抛光后的样品的尺寸为4 mm×4 mm×3 mm。图中可以看出生长出的晶体透明、无色且无包裹体。未掺杂的CHC与CHC∶Tl的PXRD图谱如图2所示。由于Tl+的掺杂含量很低，掺杂前后的衍射峰角度与强度几乎不变。两种材料的衍射图谱与CHC的标准卡片PDF#32 0233一致，并且没有多余的衍射峰出现，这表明不存在第二相。CHC与CHC∶Tl均属于立方晶系，空间群为Fm3m[14]。如表1所示，经过升华提纯后的HfCl4原料中的Zr含量只有0.046%
(摩尔分数，下同)，比提纯前(0.098%)减少了近53%，这证明升华提纯工艺可以显著提高原料的纯度，从而减少晶体中的杂质含量。对于CHC∶Tl晶体，在初始掺杂0.2%Tl+的情况下，晶体中Tl+的实际含量为0.12%。这说明Tl+在CHC晶体生长过程中存在明显的分凝现象。
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图1  CHC(a)与CHC∶Tl(b)的晶锭和样品照片
Fig.1  Photographs of crystal ingots and samples of CHC (a) and CHC∶Tl (b)
（照片图（扫描电镜图等）：请尽量提供清晰度最高的原始图片，比例尺标注简洁清晰，图片长宽等比例缩放，为保证印刷质量，稿件录用重新排版后，编辑会对图中的文字部分进行重新填写处理，请不要把（a）、（b）等序号覆盖到图片上，尽量保持照片原版形貌）
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图2  CHC与CHC∶Tl的粉末X射线衍射图谱
Fig.2  PXRD patterns of CHC and CHC∶Tl
（曲线图：建议用Origin、Photoshop制图。图内纵、横坐标由物理量名称(或符号（斜体）)、单位（均用英文标注）组成。纸质期刊为黑白印刷，不同曲线请尽量以不同类型线条区分，不可以用颜色简单区分。如有多幅图，用（a）, (b)……排序，通栏最多放两个图，图框高4cm为宜，坐标轴标尺向内）
2.2 光学性能

为了研究CHC与CHC∶Tl的光学性能，首先测试了这两种晶体的吸收光谱、荧光激发和发射光谱。样品为直径7 mm、厚度约1.5 mm的晶片且双面抛光。如图3(a)所示，CHC与CHC∶Tl的吸收光谱中都存在三个吸收峰，分别位于215、245和270 nm处。根据文献报道，215 nm 处的吸收峰与CHC的自陷激子发光相关，245 nm处的吸收峰与HfCl4原料中伴生的Zr杂质相关，270 nm处强吸收峰的来源尚未见报道[15]。但在Vanecek等[16]的研究中发现，CHC的激发光谱中存在以270 nm左右为中心的激发峰，对应的发光峰与215 nm紫外光激发得到的发光一致，也在380 nm左右。这个吸收可能来自某种未知杂质或缺陷，有待进一步研究。对比未掺杂的CHC的吸收峰，在CHC∶Tl的吸收光谱中没有观察到Tl+吸收峰，这可能是由于Tl掺杂量较低或者Tl+的吸收与其他吸收带有重叠。

CHC与CHC∶Tl的荧光激发与发射光谱如图3(b)、(c)所示。当监测380 nm处发光时，两种晶体的激发光谱几乎一致，激发峰位于270 nm左右，这与吸收光谱中270 nm处的吸收峰相对应，与文献报道一致[16]。而当使用300 nm的紫外光激发CHC∶Tl样品时，观察到发射光谱中出现一个505 nm处的发光峰，与Tl+相关。当监测505 nm处发光时，激发光谱中245 nm处的激发峰增强，同时观察到280 nm处的激发峰。根据文献报道，245 nm处的激发峰对应Zr杂质相关的发光，此激发峰变强是因为505 nm处除了Tl+相关发光外，还包含了一部分Zr杂质相关的发光[10]。Zr杂质相关的发光峰位于435 nm左右，当监测505 nm处时这部分发光强于监测380 nm处，因此245 nm处的激发峰变强。而280 nm处的激发峰对应Tl+相关的505 nm处发光，根据文献报道，可以认为这个发光来自Tl+的sp-s2跃迁[10]。
……
表1  提纯前后HfCl4原料、CHC与CHC∶Tl晶体中Zr与Tl的含量(摩尔分数)
Table 1  Zr and Tl concentration in HfCl4 (before and after purification), CHC and CHC∶Tl crystals(mole fraction)
	Sample
	Zr content/%
	Tl content/%

	HfCl4(raw)
	0.098
	—

	HfCl4(purified)
	0.046
	—

	CHC
	0.062
	—

	CHC∶Tl
	0.043
	0.12


（表格：三线表，表格内容尽量以英文表示，表格中数据要与正文中出现的相关数据一致。）
2.3 闪烁性能
……
3 结   论

（不可与摘要部分简单重复）本文使用坩埚下降法生长了高质量Cs2HfCl6与Cs2HfCl6∶0.2%Tl单晶。相比CHC晶体，CHC∶Tl晶体除了380 nm处的本征自陷激子发光外，还观察到Tl+的sp-s2跃迁所对应的505 nm处发光。CHC和CHC∶Tl晶体光输出分别为37 000和36 500 photons/MeV，而662 keV处的能量分辨率都可达到3.5%。CHC∶Tl的闪烁衰减时间为0.33、4.09和10.42 μs，各分量都略快于未掺杂的CHC。后续工作中，将进一步优化Tl+的掺杂量，研究Tl+对CHC晶体闪烁发光物理过程以及闪烁性能的影响。
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4具体格式：参考文献按在正文中出现的先后排序，序号用数字加方括号表示（如：[1]、[2]、……），标在参考文献引文的右上角。参考文献列于文后，每一参考文献条目的最后均以“．”结束。常见参考文献著录格式如表2所示。

表2  常见参考文献著录格式

	文献类

型标志
	主要文

献类别
	著录格式与示例

	M
	普通图书
	[序号] 作者. 书名: 其他书名信息[M]. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 引文起止页码.
示例：[1] 孙慧修, 郝以琼, 龙腾锐. 排水工程: 上册[M]. 4版. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999: 39.

	D
	学位论文
	[序号] 作者. 论文题名[D]. 单位所在城市: 学校或科研单位名称, 写作年份: 引文起止页码.
示例：[6] 杨奇竹. 乳化SBS改性沥青及其微表处技术研究[D]. 广州: 广州大学, 2004: 5-7.

	J
	期刊析出文章
	[序号] 作者. 文献题名[J]. 刊名, 年, 卷(期): 引文起止页码．

示例：[8] 王明杰, 于湲, 张吴, 等. 污水排放与水源污染的探讨[J]. 市政技术, 2003, 21(6): 361-363. 

	S
	技术标准
	[序号] 标准编号 标准名称[S].
示例：[12] GB/T 3792—2021 信息与文献 资源描述[S].

	P
	专利文献
	[序号] 专利所有者. 专利题名: 专利国别, 专利号[P]. 公告或公开年-月-日.
示例：[12] 山东华瑞道路材料技术有限公司. MAC沥青改性剂(干粉): 中国, ZL02148759.6[P]. 2008-09-24.

	DB/OL
	联机网上数据库
	[序号] 作者. 题名: 其他题名信息[DB/OL]. （发表或更新日期）[引用日期]. 获取和访问途径. 
示例：[16] 魏成勇. 浅议施工索赔事件中索赔报告的撰写[DB/OL]. （2011-05-08）[2011-08-30].
http://wenku.baidu.com/view/7bffb81555270722192ef7f8.html?from=related

	EB/OL
	网上电子公告
	[序号] 作者. 题名: 其他题名信息[EB/OL]. （发表或更新日期）[引用日期]. 获取和访问途径.
示例：[17] 衡水中通路桥工程有限公司. 桥面防水层施工应用实践[EB/OL]. [2011-08-06].
http://www.luqiaogc.com/about.html．

	J/OL
	网上期刊
	[序号]作者. 题名: 其他题名信息[J/OL]. 刊名, 年, 卷(期: 引文起止页码（发表日期）[引用日期]. 获取和访问途径.
示例：[18]叶静怡. 工程索赔管理工作主要问题的探讨[J/OL]. 浙江造价信息, 2011(8): 26(2011-08-30)[2011-08-18]. http://www.zjzj.net/qikan/index.php?func=listAll.

	M/CD
	光盘图书
	[序号]作者. 题名: 其他题名信息[M/CD]. 出版地: 出版者, 出版年: 引文起止页码. 
示例：[19]万锦坤. 中国大学学报论文文摘(1983–1993): 英文版[M/CD]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1996: 8.


�自诉本文创新点，方便领域专家审阅


�作者、单位、邮编等信息请中英文保持一致


�文中出现的百分数要注明质量分数、摩尔分数、体积分数等。
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