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摘  要（小5黑）：室温下，以N-乙基吡啶碘盐(Epy)I和四水溴化锰(MnBr2·4H2O)为原料合成了一种零维发光材料[(Epy)2][MnBr2I2]。对该配合物进行元素含量分析、红外光谱、单晶X射线衍射、粉末X射线衍射、紫外可见吸收光谱、光致发光光谱及X射线激发发射光谱等测试。单晶X射线衍射结果表明：配合物为单斜晶系，C2/c空间群，中心离子Mn(Ⅱ)为四面体构型，晶胞参数为a=2.825 5(6) nm，b=0.839 71(17) nm，c=1.836 0(4) nm。在332 nm紫外光激发下，配合物发出528 nm的绿光，对应于四面体Mn(Ⅱ)配合物的4T1(G)→6A1特征辐射跃迁，荧光寿命为58.85 μs，荧光量子产率为58.29%。X射线激发光谱表明配合物发光强度较高，具有X射线荧光性能。
（小5书宋，单倍行距，包括研究目的、方法、主要结果和结论等，篇幅300~500字）
关键词: 锰(Ⅱ)配合物；离子液体；晶体结构；荧光寿命；量子产率；发光性能
（关键词5～8个，应能准确反映文章主要内容，按照重要性顺序排列）
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（英文单位名称一般从小到大中英文对照书写，小5号Times New Roman)
Abstract:（5号，Times New Roman，单倍行距）A zero dimensional luminescent material [(Epy)2][MnBr2I2] was synthesized using Nethylpyridine iodized salt (Epy)I and manganese bromide tetrahydrate (MnBr2·4H2O) as raw material at room temperature. The complex was characterized by element content analysis, infrared spectrum, single crystal X-ray diffraction, powder X-ray diffraction, UV visible absorption spectrum, photoluminescence spectrum X ray excitation emission spectrum and so on. The single crystal X-ray diffraction results show that the complex is monoclinic, space group of C2/c, and the central Mn(Ⅱ) has a tetrahedron configuration. The crystal cell parameters are a=2.825 5(6) nm, b=0.839 71(17) nm, and c=1.836 0(4) nm. Under the UV light (λex=332 nm), the complex emits green light at 528 nm, corresponding to the tetrahedron Mn(Ⅱ) complex of 4T1(G)→6A1 radiation characteristics of the transition. Moreover, the fluorescence lifetime is 58.85 μs and the corresponding fluorescence quantum yield is 58.29%. X-ray excitation spectrum shows that the complex has high luminescence intensity, and it has certain X-ray fluorescence properties.
（英文摘要180词以上，尽量使用被动语态，对实验过程描述采用过去时，对结论描述采用一般现在时，可在中文摘要基础上扩充，但必须涵盖中文摘要内容）
Key words: manganese(Ⅱ) complex; ionic liquid; crystal structure; fluorescence lifetime；quantum yield; luminescence performance（注意关键词用单数形式）
0 引   言（一级标题，4号，中文仿宋、英文Times New Roman字体）
  （正文，5号，中文宋体、英文Times New Roman字体，单倍行距）
近年来，Mn(Ⅱ)配合物因具有高的量子产率、宽的发射频率，在照明、通信、数据存储和平板显示等领域具有巨大应用潜力而受到广泛关注。Mn(Ⅱ)配合物在不同配体或不同晶体场中能够发射出从绿色到深红色的荧光[1-2]，如四配位(四面体型)的Mn(Ⅱ)主发绿色的光，六配位(八面体型)的Mn(Ⅱ)发红色/黄色系列的光[3-4]。

基于卤化类离子液体制备高性能的有机-无机杂化发光材料的研究越来越受到关注。目前，国内外有许多科研者利用不同的离子液体基质和无机锰盐得到多种锰配合物，如(pyrrolidinium)MnBr3[2]、[(MIM)2][MnBr4][1]、MAPb0.1Mn0.9Br0.2Cl2.8[5]、(Bz(Me)3 N)2MnI4[6]，它们的量子产率分别达到28.5%、5.54%、11%和33%，相对来说量子产率较低，难以用于商业化应用。因此，制备出高发射效率的发光材料很有必要。与稀土掺杂的传统发光材料不同，过渡金属离子完全占据了配合物中金属离子的晶格位点，其量子产率不会受浓度猝灭的影响[7]。另外，Xu等[8]和Hardhienata等[9]分别报道了一种基于有机卤化锰的高效环保X射线闪烁体，为研究用于X射线探测的无铅杂化钙钛矿材料提供了方向。
（引言部分需涉及并包含研究背景、国内外进展与不足、研究创新点及研究意义等要素）
……
1  实   验

1.1 试剂与仪器（二级标题，5号，黑体）
试剂：2,6-双(2-吡嗪基)吡啶-4-对苯甲酸，MnCl2，所用原料均为分析纯，未经进一步处理直接使用。
仪器：元素分析使用Perkin-Elmer 240C 型元素分析仪测定；红外光谱使用Bruker Vector22FT-IR光谱仪测定，KBr压片；热重分析（TGA）在TGA V5.1A Dupont 2100热重分析仪上进行，氮气气氛，升温速率10 ℃/min，升温范围从室温至600 ℃；粉末X射线衍射（PXRD）在Bruke rD8 Advance衍射仪上测定，测试激发源为Cu Kα辐射，X射线管工作电压为* kV，电流为* mA，扫描角度范围为5°~60°，扫描步幅为0.02°。……
（仪器介绍应明确设备名称、型号、厂家以及关键测试参数等）
1.2 配合物[(Epy)2][MnBr2I2]的合成
准确称取[Epy]I、MnBr2•4H2O原料，按2:1的比例进行混合，置于25 mL的烧杯中。将烧杯放入180 ℃的鼓风干燥箱中加热以除去混合物中的结晶水。室温下加20 mL乙腈溶解，在烧杯口覆上保鲜膜，搅拌30 min，过滤得到棕色透明溶液，覆上保鲜膜（扎孔），放入温度为7 ℃的冰箱保鲜层缓慢挥发，7 d后有棕黄色块状晶体[(Epy)2][MnBr2I2]析出。

理论计算得出[(Epy)2][MnBr2I2]中的C、H、N含量分别为24.55%，2.94%，4.09%；PE-2400(Ⅱ)元素分析仪实测C、H、N含量分别为24.43%，3.02%，4.09%。通过HitachiS-4800能谱仪测试得到配合物的EDS图谱，如图1所示，能谱分析各元素摩尔百分比为：C: 58.12%，Mn: 6.49%，Br: 14.51%，I: 14.89%。图2为红外光谱，光谱呈现的主要特征峰有3 425 cm-1(w)，3 054 cm-1(m)、1 629 cm-1(s)，1 483 cm-1(s)，1 313 cm-1(m)，1 173 cm-1(s)，1 051 cm-1(m)，782 cm-1(s)，683 cm-1(s)。其中683 cm-1处的吸收峰为吡啶环的面外弯曲振动[10]，1 500~1 675 cm-1为C=N和C=C两键伸缩振动[11]。
（用简洁明确的语言对配合物的合成过程及简单的测试表征结果进行介绍）
1.3 晶体结构测定与解析
配合物晶体结构数据采用RigakuRaxis-Rapid X射线单晶衍射仪得到，以石墨单色化的Mo Kα射线（λ=0.** nm）在20 ℃时使用ω-scan 技术收集。用SAINT程序积分，同时使用Lorentz和polarization校正，将校正后的衍射数据导入SHELXS-2016/6程序中解析晶体结构，并在SHELXL-2016/6程序中进行晶体结构精修[12-13]。以傅立叶差值定出非氢原子的坐标，并以各向异性热参数用全矩阵最小二乘法对其进行修正，氢原子坐标只参与结构因子计算，不参与修正。
（数据解析和结构精修方法需要详细介绍）
2 结果与讨论

2.1 配合物的晶体结构分析

对尺寸为0.540 mm×0.470 mm×0.280 mm的晶体样品进行单晶X射线衍射分析。表1为[(Epy)2][MnBr2I2]的晶体结构数据，表2为其主要的键长和键角数据，表3为其氢键数据。
表1 配合物的晶体结构数据
Table 1 Data of crystal structure

	Complex
	C14H20Br2I2MnN2

	Formula weight
	590.86

	T/K
	293

	Crystal system
	Monoclinic

	Crystal size/mm
	0.540×0.470×0.280

	Space-group
	C2/c (15)

	a/nm
	2.825 5(6)

	b/nm
	0.839 71(17)

	c/nm
	1.836 0(4)

	α/(°)
	90

	β/(°)
	97.46(3)

	γ/(°)
	90

	V/nm3
	4.319 22(16)

	Z
	8

	Dc/(g·cm-3)
	1.817

	F (000)
	2264

	θ range/(°)
	3.317 ≤θ≤ 25.019

	Range of h, k, l
	-33 +30, ± 9, ± 21

	Collected reflections
	16 496

	Unique reflections
	3 805

	Data/restraints/parameters
	2264/0/191

	Absorption correction /mm-1
	8.008

	Rint
	0.0927

	R [I>2σ(I)]
	R1 = 0.067 8, wR2 = 0.179 7

	R[all data]
	R1 = 0.106 9, wR2 = 0.222 7

	Goodness of fit
	1.079

	Largest diff. peak and hole/(e·nm-3)
	969 and -1 196

	CCDC/ICSD
	1992713


表2 C14H20Br2I2MnN2主要的键长(nm)和键角数据(°)
Table 2 Data of main bond lengths (nm) and bond angles(°) of C14H20Br2I2MnN2
	Bond
	Length/nm
	Bond
	Angle/(°)

	Mn1-X4
	2.543 8(19)
	X4-Mn1-X3
	110.44(7)

	Mn1-X2
	2.599 8(17)
	X4-Mn1-X1
	113.02(7)

	Mn1-X3
	2.611 0(2)
	X2-Mn1-X1
	109.03(6)

	Mn1-X1
	2.620 0(19)
	X3-Mn1-X1
	108.83(7)


（表格：三线表，表头中英文对照，数据表格用英文表示，以文字表达为主的总结分类表格可用中文。）
由单晶X射线衍射分析数据可知，[(Epy)2][MnBr2I2]配合物属于单斜晶系，空间群。晶胞参数为 a=2.825 5(6) nm，b=0.839 71(17) nm，c=1.836 0(4) nm，α=γ=90°，β=97.46(3)°，Z=8，V=4.319 22(16) nm3。由图1(a)可知……
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(a) Asymmetric unit diagram of complex                 (d) 3D stacking diagram of complex

图1 [(Epy)2][MnBr2I2]配合物的（a）结构及（b）堆积图
Fig.1 (a) Structure and (b) accumulation diagram of [(Epy)2][MnBr2I2] complex

（原子结构图：需清楚地标注每个原子所代表含义；原子堆积图：需清楚地标注坐标系位置和原子类型）
2.2 热稳定性分析
在氮气气氛保护下得到的配合物TG-DTA热稳定性分析曲线如图2所示。以10 °C/min升温速率将配合物从20 ℃加热到800 °C。从TG曲线可以看出，配合物从260 °C处开始失重，至420 °C时为第一失重阶段，失重率为67.83%，分析原因是化合物中…的分解所致，与理论值……。从DTA曲线中可以发现在92 ℃处有一个吸收峰，判断该温度为配合物的熔点…….配合物具有较好的热稳定性。
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图2 [(Epy)2][MnBr2I2]配合物的TG/DTA图谱
Fig.2 TG/DTA patterns of [(Epy)2][MnBr2I2] complex
（曲线图：建议用Origin、Photoshop制图。
四周边框闭合，纵、横坐标由物理量名称(或符号（斜体）)、单位（均用英文标注）、物理量与单位之间用斜线隔开。刻度线组成，刻度线向内。
图题中、英文对照。
如有多幅图，用（a）, (b)……排序，通栏最多放三幅图，图框高4cm为宜。
（显微图片要求参看附录2“关于图片”）
2.3荧光寿命与量子产率
……
3 结   论
本文利用***方法合成了一种发光型锰(Ⅱ)配合物材料。配合物在紫外灯和X射线激发下得到了锰离子的特征发光谱，光学测试结果表明配合物具有较好的荧光量子产率和较强的发光强度，且在X射线激发下表现出良好的X射线荧光性能……。
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1 曲线图

建议用Origin、Photoshop制图。图内纵、横坐标由物理量名称(或符号（斜体）)、单位（均用英文标注）部分组成。图注中、英文对照。如有多幅图，用（a）, (b)……排序，通栏最多放三个图，图框高4cm为宜（长宽保持原比例拉伸图片，图片不要变形）。坐标轴标尺向内，如图1，2所示。             
2 照片图

照片分辨率应不小于300线，直接插入Word文件中。图高4cm为宜（长宽保持原比例拉伸图片，图片不要变形），通栏最多放三幅图，图注中、英文对照，如有多幅，用(a), (b),…排序。如图7所示。
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(a) SiC:CB=90:10                     (b)SiC:CB=85:15                   (c)SiC:CB=70:30
图7不同碳化硅/炭黑比例的35vol%料浆冷冻后坯体表面形貌

Fig.7 Morphology of green bodies formed by freeze-casting of 35vol% solid loading with different SiC/C ratio
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